## Slide 1
Daniela Suteu*, Alexandra Cristina Blaga*, Carmen Zaharia*, Lăcrămioara Rusu** (* Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi’ din Iași; ** Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău); E-mail autor corespondent: czah@ch.tuiasi.ro
BIOMASĂ MICROBIANĂ REZIDUALĂ ImobilizATĂ ÎN MATRICI POLIMERICE PENTRU REȚINEREA DE MICROPOLUANȚI ORGANICI PERSISTENȚI DIN EFLUENȚI industrialI
Introducere
Motivatie si Descriere Propunere
Rezultate
Conclusions:
References
Targul International de Inventii si Idei Practice Invent – Invest Constantin-Marin Antohi, editia 12- a, Iasi, Romania
Prezenta cerere de brevet se referă la un material pe bază de biomasă microbiană reziduală (RMB) industrială imobilizată în matrici polimerice naturale și la un procedeu de epurare a apelor uzate industriale (industria textilă, industria de sinteză a produselor farmaceutice) care utilizează acest biomaterial pentru protecția mediului acvatic, respectiv pentru controlul, reducerea și prevenirea poluării mediului acvatic receptor cu o serie de micro-poluanți organici persistenți (m-POPs: coloranți, produse farmaceutice).
Biomasa reziduală reprezintă un sub-produs al industriei de biosinteză sau alimentară, iar în forma imobilizată în diferite matrici polimerice, se poate încadra în categoria materialelor neconvenționale și ieftine, cu proprietăți bioadsorbtive. S-au testat 7 tipuri de biosorbenți prin imobilizarea a trei tipuri de biomasă microbiană reziduală care au fost testate și caracterizate corespunzător pentru reținerea unor tipuri de micropoluanți organici persistenți (POP`s) cum ar fi: coloranții textili și produsele farmaceutice, prezenți în diferiti efluenți industriali .
Figura 1: Conceptul de microîncapsulare schematic.
Agent de încapsulare
Compus Activ
Agent de încapsulare
Compus Activ
Figura 2: Cele două forme de încapsulare: capsulă mononucleară (Stânga) și agregat (Dreapta)
Nume colorant / C.I. | Tip de colorant/ Masa moleculară, g/mol/ Lungime de undă maximă, lmax | Tip de medicament | Masa mole-culară, g/mol/ Lungime de undă maximă, lmax
Brilliant Red HE-3B (Reactive Red 120)/ 25810 (BRed) | anionic, bifuncțional reactiv/ 1463 / 530 nm | Cefalexin (CFX) | Antibiotic, 347,40 / 260
Reactive Orange 16/ 17757 (RO) | anionic reactiv/ 617,54 / 495 nm | Etacridină Lactat (EL) | Antiseptic, 343,40 / 431
Methylene Blue (Basic Blue 9)/ 52015 (MB) | cationic fenotiazinic / 319,85 / 660 nm | Rifampicin (RIF) | Antibiotic, 822,90 / 475
Tabel 2. Compuși organici studiaţi, prezenţi în efluenţi apoşi industriali
Biomasa | Obținere
Bacillus | Un amestec de Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis și Bacillus amyloliquefaciens, utilizat pentru îndepărtarea unor uleiuri și grăsimi din apele uzate, preparat și imobilizat în alginat de sodiu.
Lactobacillus | Un amestec de două tulpini: Lactobacillus plantarum și Lactobacillus casei obținute printr-un proces anaerob, cu scopul de a produce acid lactic. Pulberea de RMB a fost imobilizată în alginat de sodiu.
Saccharomyces cerevisiae | Biomasa reziduală de Saccharomyces cerevisiae utilizată în procesul de producție a vinulu, uscată la 80 °C și apoi microîncapsulată în alginat de sodiu.
Saccharomyces pasturianus | Biomasa reziduală de Saccharomyces pastorianus (un hibrid interspecie între Saccharomyces cerevisiae și Saccharomyces eubayanus utilizată în procesul industrial de producție a berii (Albrau, Onești, România) și apoi microîncapsulată în alginat de sodiu.
Tabel 1. Caracterizarea biomasei utilizată în studiile experimentale
Eficienţa reţinerii coloranţilor, respectiv a medicamentelor, din sistemele apoase téstate, obţinută după treapta tehnologică de biosorbţie şi separare a fazei solide de cea apoasă a fost variabilă între 40 - 88 % funcţie de tipul si caracteris-ticile biosorbentului testat, caracteristicile efluentului industrial şi condiţiile de operare. În urma procesului se generează o cantitate f.mică de nămol, costul operaţional este scăzut şi se înregistrează o eficienţă ridicată.
Blaga A.C., Zaharia C., Suteu D., Polymers,, 13, 2893, 2021;
Suteu D., Blaga A.C., Zaharia C., Peptu A.C., Des.Water Treat., 2021, in press
Suteu D., Blaga A.C., Zaharia C., Horciu L.I., Bull.Inst.Polit. Iasi, 2021
* This research is supported by a grant from the Ministry of Research, Innovation and Digitalization, CNCS/CCCDI-UEFISCDI, proiect 490PED/2020, within PNCDI II